实验七 纱线捻度测定实验

- 实验目的

- 通过实验，熟悉捻度仪的结构原理和操作步骤；

- 掌握纱线捻度的测试原理、方法标准和相关指标计算。

- 基础知识

短纤维通过加捻才能制成无限长的具有一定物理机械性能的纱线。长丝为了提高单丝间的紧密度，便于加工和改善织物性能，往往也需要加捻。

所谓加捻，就是将平行伸直的纤维须条（长丝），单位长度两截面间相互扭转一个角，使纤维（单丝）与须条（长丝）轴向呈一定夹角的一种加工。根据纱线表面纤维（单丝）倾斜的方向（即捻向）分Z捻和S捻，

加捻程度对纱线的结构、物理机械性能和织物风格，如拉伸性能、直径、体积重量、刚柔性、毛羽、织物外观和手感等有很大影响。

- 加捻程度的表征指标

- 捻度t

指纱线单位长度内的捻回数，即纱线绕其自身轴向的旋转度。

捻度能表示相同品种、相同粗细纱线的加捻程度，但当纱线粗细不同时，捻度不能反映纱线的加捻程度。

- 捻回角β

即纱线表层纤维倾斜方向与纱轴的夹角。捻回角能直观地反映纱线的加捻程度，但测量较困难、费时。

（3）捻系数α

捻系数是直接与纱线表面纤维的捻回角呈函数关系的物理量，当纱线的体积重量一定时，捻系数可表示不同粗细纱线的加捻程度。捻系数不是直接测量值，而是计算值α=tT1000 ,式中:t—捻度（捻回数/米）、T—纱线的线密度（tex）。

- 捻度指标的测试

捻度的测试方法常用的有二种：

（1）直接计数法（直接退捻法）：在一定张力下，将规定长度的纱线二端夹住，通过试样的一端对另一端向退捻方向回转，直至股线中的单纱或复丝中的单纤维完全平行，退去的捻回数即为该纱线试样长度内的捻回数。

适用范围：股线、缆绳、复丝及在退捻过程中纤维不易缠结的短纤维单纱。

（2）退捻加捻法：在规定张力下，夹持一定长度的试样，测量经退捻和反向加捻后回复到起始长度时的捻回数。

适用范围：短纤维单纱。

不适用于：自由端纺纱；假捻及自捻纱；张力从0.5cN/tex增至1.0cN/tex时其伸长超过0.5%的纱线。

- 方法标准

GBT 2543.1-2015  纺织品 纱线捻度的测定第1部分 直接计数法

GBT 2543.2-2001  纺织品 纱线捻度的测定第2部分 退捻加捻法

FZ/T 10001-2006  气流纱捻度的测定  退捻加捻法

- 仪器与设备

Y331N+纱线捻度仪

- 实验步骤

（一）直接计数法（直接退捻法）

- 参数选择

（1）隔距长度：两纱夹间的距离，即试样长度。

| 纱线材料类别 |  | 隔距长度，mm |
| --- | --- | --- |
| 短 纤 单 纱 | 棉纱 | 10或25 |
|  | 精梳毛纱 | 25或50 |
|  | 粗梳毛纱 | 25或50 |
|  | 韧皮纤维 | 100或250 |
| 复丝 |  | 250（名义捻度≥1250）或500（名义捻度＜1250） |
| 股线及缆绳 |  | 250（名义捻度≥1250）或500（名义捻度＜1250） |

（2）预加张力：使试样伸直不伸长，保证试样长度的稳定性。一般取（0.5±0.1）cN/tex（规定张力下，纱线伸长不得超过0.1 %）；

（3）试样数量：按产品标准中规定的试样数量，或按下表确定方法

| 纱线类型 | 捻度范围 | 试样数量 | 假定变异值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短纤维单纱 | 所有捻度 | 50 | ν=18% |
| 复丝 | ＜40 捻/m | 20 | σ=8.0捻/m |
| 复丝 | 40~100捻/m | 20 | σ=10.0捻/m |
| 复丝 | ＞100捻/m | 20 | ν=10% |
| 股线及缆线 | 所有捻度 | 20 | ν=10% |
| 注：σ、ν分别为实验结果的标准偏差及变异系数，是已往同类材料大量试验的统计数。 |  |  |  |

2.试验参数和试验模式的设置

- 调节好摆片纱夹、旋转纱夹之间的隔距长度；

- 根据纱线试样的特数，计算出预加张力，在挂重盘上加上相应的张力砝码；

- 放开伸长限位器，使其不起作用；

- 进入控制面板主菜单，选定“设置”项，按[↑][↓][ ]键依次设置试验方式、条件、参数等相关信息；

- 选定“工作”项，按[ ] 键进入工作状态；

3. 装夹试样：将试样插入纱座，拉去管纱头端纱线数米。然后用右手轻轻拉出纱线（注意防止意外伸长和退捻），将试样后端固定在摆片纱夹上，再将试样头端引入  旋转纱夹，调整试样长度使指针至零位，同时零位指示灯“●”亮。

4. 按[↑]开始试验，当旋转纱夹达到预置捻回数时停止转动，用挑针检查退捻情况，再通过[↑][↓]键点动至试样无捻回，按[ ]保存当次数据。

5. 记录捻回数和退捻长度变化率；

6.  结果计算

（1）样品平均捻度：   t =∑ts / n ， ts—试样捻度,捻/m；

（2）捻度变异系数：   C·V = ( S / t ) ×100％ ；S = (ts-t)2n-1

（3）捻系数：         α = tT1000  ， T— 纱线线密度（tex）

（4）退捻长度变化率：⊿l =lu−ll×100

（二）退捻加捻法

1. 参数选择

（1）隔距长度：一般纱线（500±1）mm，气流纱250 mm；

（2）预加张力：

|  | 一般纱线及气流纱 （除精纺毛纱外） | 精纺毛纱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 捻系数α＜80 | α＝80~150 | α＞150 |
| 预加张力 | (0.5±0.1) cN/tex | (0.10±0.02) cN/tex | (0.25±0.05) cN/tex | (0.50±0.05) cN/tex |

（3）允许伸长：允许摆片纱夹外摆的距离，由伸长限位器控制，以防止退捻过程中纤维发生滑移，气流纱的允许伸长取3mm；其它纱线的允许伸长则需通过初试求得，即其他参数条件不变，取消伸长限位，旋转纱夹转速＜800 r/min时开始测试，读取纱线断裂瞬间指针的伸长值或未断裂的最大伸长值，取5次平均值的25%作为允许伸长；

（4）退捻转速：一般纱线（1000±200）r/min ；气流纱（1500±200）r/min；

（5）试验数量：按产品标准中规定的试样数量，或按无可靠估计值时统一规定试验数量一般纱线为16，气流纱为30。

2.试验参数和试验模式的设置

- 调节好摆片纱夹、旋转纱夹之间的隔距长度；

- 根据纱线试样的特数，计算出预加张力，并挂上相应的张力砝码；

- 根据允许伸长设置伸长限位器；

- 进入控制面板主菜单，选定“设置”项，按[↑][↓][ ]键依次设置试验方式、条件、参数等相关信息；

- 选定“工作”项，按[ ] 键进入工作状态；

3. 装夹试样：将试样插入纱架，拉去管纱头端纱线数米。然后用右手轻轻拉出纱线（注意防止意外伸长和退捻），将试样后端固定在摆片纱夹上，再将试样头端引入  旋转纱夹，调整试样长度使指针至零位，同时零位指示灯“●”亮；

4. 按[↑]开始试验；

5. 记录捻回数；

6. 结果计算：

（1）样品平均捻度：   t =∑ts / n ， ts—试样捻度,捻/m；

（2）捻度变异系数：   C·V = ( S / t ) ×100％ ；S = (ts-t)2n-1

（3）捻系数：         α = tT1000  ， T— 纱线线密度（tex）