实验十 织物厚度测定实验

- 实验目的

- 通过实验，熟悉织物厚度仪的结构原理和操作步骤；

- 掌握织物厚度的测试原理、方法标准和相关指标计算。

二、 基础知识

织物的厚度与织物的体积重量、膨松性、刚柔性、保暖性、耐磨性等有关，织物的厚度取决于纱线线密度、织物组织、密度以及纱线结构等。

织物厚度一般用织物厚度仪测量，将试样放置在基准板上，用压脚对试样施加压力，测量接触试样的压脚面积与基准板之间距离，即为厚度值。加压大小及加压时间需按有关规定执行。

三、方法标准

GB/T  3820-1997 纺织品和纺织制品厚度的测定

四、仪器与设备

YG 141N 数字式织物厚度仪

五、实验步骤

1.参数选择

根据样品类型按表1选取压脚面积、加压砝码及加压时间。对于表面呈凹凸不平花纹结构的样品，压脚直径应不小于花纹循环长度，如需要可选用较小压脚分别测定凹凸部位的厚度。

2.试样准备

试样的测试部位应距布边150mm以上的区域内，并按阶梯形均匀排布，各测试点不能在相同的纵向和横向位置上，而且要避开影响试验结果的疵点和折皱。试样尺寸不应小于基准板尺寸。

3.参数设置

打开电源，设置所选的压脚、砝码、加压时间及试验方式（大块试样推荐连续方式），并清洁基准板和压脚表面。

4.零位校准

不放试样，按“启动”钮，驱使压脚压在基准板上，待“读数”指示灯亮时按红色“0”钮置零，仪器自动复位。

5.试样检测

将试样无张力、无变形地置于基准板上，按“启动”钮，待“读数”指示灯亮时读取厚度值。

6.测试结果

（1）厚度平均值，修约至0.01mm；

（2）厚度变异系数CV%，修约至0.1%。

表1 各种纺织品厚度测试的试验参数

| 样品 类别 | 压脚面积 mm2 | 加压压力 kPa | 加压时间 (读取s时刻) | 最小测定 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通类 | 2000±20（推荐） 100±1 10000±100 （推荐面积不适宜时再从另两种面积中选用） | 1±0.01 非织造布： 0.5±0.01 土工布：2±0.01 20±0.1 200±1 | 30±5 常规：10±2 （非织造布按常规） | 5 非织造布及土工布：10 | 土工布在2kPa时为常规厚度，其他压力下的厚度按需要测定 |
| 毛绒类 疏软类 |  | 0.1±0.001 |  |  |  |
| 蓬松类 | 20000±100 40000±200 | 0.02±0.0005 |  |  | 厚度超过20mm的样品也可使用国标中附录A(A2)所述仪器 |
| 注：1. 不属毛绒类、疏软类、蓬松类的样品，均归入普通类。蓬松类样品的确定按国标附录A中A1。 2. 选用其参数，需经有关各方同意。例如，根据需要，非织造布或土工布压脚面积也可选用2500mm2，但应在试验报告中注明。当另选加压时间时，其选定时间延长20%后厚度应无明显变化。 |  |  |  |  |  |