实验十五 冲击摆锤法撕破强力的测定实验

- 实验目的

- 通过实验，熟悉织物撕裂仪的结构原理和操作步骤；

- 掌握织物撕破性能的测试原理、方法标准和相关指标计算。

- 基础知识

织物的力学性能是指织物在各种机械外力作用下所呈现的性能，它是织物的基本服用性能之一。织物抵抗因外力引起损坏的性质称为织物的耐久性或坚牢度，大多是通过测试织物的拉伸断裂、顶裂、撕裂以及耐磨性等来反映这一性能的。

撕破是指织物受到集中负荷的作用而撕开的现象。撕破试验常用于军服、蓬帆、帐篷、雨伞、吊床等机织物，还可用于织物经树脂整理、助剂或涂层整理后的耐用性（或脆性）的评定。撕破试验不适用机织弹性织物、针织物及可能产生撕裂转移的经纬向差异大的织物和稀疏织物。

织物撕破性能一般有三种测试方法：舌形试样法、梯形试样法和冲击摆锤法。

冲击摆锤法与单舌试样法的撕裂机理相似，但受力速度快，属冲击型撕裂，所测数据是平均值。试样固定在两个夹钳上，将试样切开一个切口，释放处于最大势能位置的摆锤，当可动夹钳离开固定夹钳时，试样沿切口方向被撕裂，把撕破织物一定长度所做的功换算成撕破力。

三、 方法标准

GBT 3917.1-2009 纺织品织物撕破性能 第1部分 冲击摆锤法撕破强力的测定

四、 仪器与设备

YD033D 数字式织物撕裂仪

五、 实验步骤

按规定进行预调湿、调湿和试验。

1. 试样准备

按图一试样模板尺寸裁取5块经向试样，5块纬向试样，遵循不同经纱、不同纬纱、距布边150mm以上的取样原则，试样的短边应与经纱或纬纱平行。试样短边平行于经向的试样为“纬向”撕裂试样，试样短边平行于纬向的试样为“经向”撕裂试样。

2. 量程选择

根据所测试样的撕破强力范围选择合适的量程，并在摆臂上加载相应的重锤。

15

20

75

63

100

图1

| 3. 参数设定 量程 | 0—16N | 0—32N | 0—64N | 0—80N | 0—96N | 0—118N | 0—128N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重锤配置 | A锤 | A+B锤 | A+B+C锤 | A+2C锤 | A+B+2C锤 | A+3C锤 | A+B+3C锤 |

图2

1-摆臂手柄

2-重锤

3-摆动夹钳

4-固定夹钳

5-控制面板

打开电源开关，按“设定/打印”键，仪器显示设定界面，按“移动/ 夹紧”键移动光标，按“置数/松开”键修改数据，设定完成后再按一次“设定/打印”键退出设定状态。

4. 零位校验

将摆臂向后锁至初试位置，依次按“复位”、“夹紧”、“零位”键，摆臂摆动完成校零。

5. 试样测试

按“实验”键进入测试状态，将试样缺口朝上居中放入两个夹钳中，试样长边与夹钳顶边平行，按“夹紧”、“启动”键，切刀自动回转完成20mm的切口，然后摆臂重锤完成撕裂程序。按“松开”键取下试样，如撕裂线终点位于缺口外，则该次试验无效，按“删除”键剔除该数据。若五块试样中有三块或以上被剔除，则此法不适用，也可加倍试样数量再试验。

6. 测试结果

（1）经向、纬向试样的撕破强力平均值（Ｎ），保留两位有效数；

（2）经向、纬向试样的撕破强力变异系数（%），保留两位有效数；

（3）如有需要，记录样品每个方向的最大或最小撕破强力。